Министерство образования Российской Федерации

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Кристаллическая структура, диаграммы состояния, маркировка материалов.

Москва 2002

Составители: Г. М. Семенов, А. С. Федосеев, В. Б. Сажин

Оглавление

1. Строение кристаллических материалов……………………………….3

- Диаграммы состояния………………………………………………….8

- Классификация и маркировка сталей………………………………..15

- Библиографический список…………………………………………..20

1 Строение кристаллических материалов

Рис 1. Элементарная кристаллическая ячейка

Кристаллические системы (сингонии)                                             Таблица. 1

| Система | Ребра | Углы |
| --- | --- | --- |
| Триклинная | a  b  c |      |
| Моноклинная | a  b  c |  =  = 90o,   90o |
| Ромбическая | a  b  c |  =  =  = 90o |
| Ромбоэдрическая | a = b = c |  =  =   90o |
| Гексагональная | a = b  c |  =  = 90o  =120o |
| Тетрагональная | a = b  c |  =  =  = 90o |
| Кубическая | a = b = c |  =  =  = 90o |

а                                              б                                              в

Рис. 2  Кубическая кристаллическая решетка. а – простая, б – объемно-центрированная, в – гранецентрированная.

Рис. 3 Гексагональная кристаллическая решетка.

а                                    б                                   в                                  г

Рис. 4 Ромбическая кристаллическая решетка. а – простая, б – базо-центрированная, в – объемноцентрированная, г – гранецентрированная.

Рис. 5. Тетрагональная кристаллическая решетка. а – простая, б – объемно-

центрированная

Рис. 6. Ромбоэдрическая кристаллическая решетка.

а                                                                                        б

Рис. 7 Моноклинная кристаллическая решетка. а – простая, б - базоцентрированная

Рис. 8. Триклинная кристаллическая решетка.

- Диаграммы состояния.

Рис. 9  Схема построения диаграммы состояния по кривым охлаждения.

Рис. 10. Диаграмма состояния  сплавов с нерастворимыми компонентами  в твердом состоянии

Рис. 11. Диаграмма состояния  сплавов с ограниченной растворимостью  компонентов  в твердом состоянии

Рис. 12. Диаграмма состояния  сплавов, компоненты  которого образуют химические соединения

Рис. 13. Диаграмма состояния  сплавов с ограниченной растворимостью  компонентов  в твердом состоянии и перитектикой

Рис. 14 Схема построения диаграммы состояния методом геометрической термодинамики

Рис 15. Диаграмма состояния системы Fe – Fe3C

Классификация сталей

По химическому составу - Углеродистые

- Легированные

По назначению                  - Конструкционные

- - Инструментальные

- Специального назначения с

- С особыми свойствами

По качеству                       - Обыкновенного качества

- Качественные

- Высококачественные

- Особовысококачественные

По степени раскисления  - Спокойная

- - Полуспокойная

- Кипящая

По типу структуры              - Для отожженного состояния

- Доэвтектоидные

- - Эвтектоидные

- - Заэвтектоидные

- Ледебуритные

- Аустенитные

- Ферритные

- Для нормализованного состояния

- - Перлитный

- Мартенситный

- Аустенитные

- Ферритные

Подробнее для каждого класса

По химическому составу

Легированные 1. при в введении легирующих элементов (никель, хром, молибден, титан, ванадий, вольфрам, кобальт, марганец, ниобий, кремний и др.); 2. если сталь содержит кремния или марганца более 0.5-1.0%

По качеству

- Обыкновенного качества -  0.06 % S и  0.07 % P (только углеродистые)

- Качественные-  0.04 % S и  0.035 % P

- Высококачественные -  0.025 % S и  0.025 % P

- Особовысококачественные -  0.015 % S и  0.02 % P (только легированные)

По типу структуры

- Аустенитные (При введении значительн ых количеств Ni или Mn)

- Ферритные (При введении Cr, Si, V, W)

Влияние углерода и постоянных примесей

С ростом содержания С повышается твердость и прочность, уменьшается пластичность и вязкость сталей.

В углеродистых сталях также содержатся S, P, Si, Mn (технологические примеси)

S образует FeS, который с Fe формирует эвтектику. Наличие данной эвтектики вызывает красноломкость стали.

Р растворяется в феррите снижает пластичность сталей и вызывает хладноломкость сталей.

Si (до 0.5%) и Mn (до 0.8%) отрицательного действия на свойства сталей не оказывают.

O, N, H -снижают пластичность и повышают склонность сталей к хрупкому разрушению. O, N образуют оксиды и нитриды. Кислородные включения вызывают красно- и хладноломкость, снижают прочность. Повышенное содержание N повышает хрупкость сталей. Водород, когда он находится в твердом растворе вызывает охрупчивание сталей (возможно также в присутствии Cu, As, Sb, Sn)

Влияние легирующих элементов

Легирующие элементы можно разделить по характеру влияния на температуру полиморфных превращений Ас3 и Ас4:

- Ni, Mn, Co, Cu .

Температура Ас3 понижается. Температура Ас4 повышается. Если наблюдается устойчивость ГЦК решетки при 20-25оС, то такие стали называют аустенитными.

- Cr, Mo, W, V, Si, Ti

Температура Ас3 повышается. Температура Ас4 понижается. Однофазные сплавы с ОЦК-решеткой, устойчивой при температурах вплоть до линии солидуса, называют ферритными.

Карбиды в легированных сталях

Карбидообразующие элементы: Fe, Mn, Cr, Mo, W,  V, Nb, Ti - это переходные металлы с недостроенной d-электронной оболочкой.

1. При содержании 1-2% элемента образуется легированный цементит (например (Fe,Mn)3C

2. Сильные карбидообразователи (Mo, W, V, Nb, Ti) образуют фазы внедрения MeC или Me2C

3. Cr в низко- и среднелегированных сталях (10%) образует Cr7C3. В высоколелигированных сталях - Cr23C6. Карбиды хрома могут растворять Fe и легирующие элементы.

4. Cr влияет на карбидообразование при совместном введении с Mo и W. При определенных соотношения Cr и Mo (W) не образуются фазы внедрения, а появляются сложные карбиды, содержащие Cr, Mo (W), Fe с формулой Ме6С. Они растворимы в аустените лишь при высоких температурах.

Диаграммы состояния Fe-Э и Fe-C-Э

- Аустенитные сплавы сохраняют -фазу при всех температурах.

- Ферритные сплавы сохраняют -фазу при всех температурах.

- Полуферритные сплавы - состоят из - и   - фаз.

- Сплавы отвечающие при повышенных температурах  - фазе, а при охлаждении претерпевают   превращение.

Конструкционные стали

- Углеродистые стали обыкновенного качества

Маркируются как Ст и 0-6. Бывают трех групп А по механическим  свойствам, Б. по химическому составу, В по механическим свойствам и химическому составу. Чем больше цифра тем выше прочность (для А) и больше углерода (для Б) А не термообрабатывают, а Б и В обрабатывают.

2. Углеродистые и легированные качественные стали

Гарантия химического состава и механических свойств. Маркировка углеродистых - 08, 10, 15.....85. (сотые % С).  0.04 % S,  0.035 % P, 0.17-0.37 % Si,  0.08 % Mn. Бывает Mn до 1.2% (50Г)

Для легированных сталей 55С2 (в % для Э). Если цифры нет, то  1%.

Обозначение легирующих элементов А - азот, Б - ниобий, В - вольфрам, Г- марганец, Д - медь, Е - селен, К - кобальт, М - молибден, Н - никель, Р - бор, С - кремний, Т - титан, Ф - ванадий, Х - хром, Ц- цирконий Ю - алюминий.

Для высококачественных сталей добавляют букву А  30ХГС и 30ХГСА. (меньше S и P).

- Цементуемые углеродистые и легированные качественные стали

Содержание С 0.10-0.25%. Небольшие и малонагруженные детали изготавливают из углеродистых сталей марок 10, 15, 20. Крупные и высоконагруженные детали - из легированных сталей 12Х2Н4А, 18ХГТ, 18Х2Н4ВА. Цементация, закалка и низкий отпуск.

3. Улучшаемые углеродистые и легированные качественные стали

Содержание С 0.3-0.5% их подвергают закалке и высокому отпуску (550-600%).Углеродистые стали марок 40 и 45 применяют для небольших и малонагруженных деталей. Крупные и высоконагруженные детали - из легированных сталей 45Х, 30ХГС, 40ХНМ. Можно применять ВЧ закалку.

4. Рессорно-пружинные стали

Высокие предел упругости и усталостная прочность. Применяют углеродистые стали например марок 65, 85 и стали легированные Si, Mn, W, V (60С2, 65Г, 50ХФА, 65С2ВА). Закалка и средний отпуск производятся при 400-450оС.

5. Шарикоподшипниковые стали

Основа сталь ШХ15 (0.95-1.05%С, 1.30-1.65% Cr) цифра после буквы означает десятые доли процента содержания легирующего элемента. Есть еще марки сталей ШХ6. ШХ9 и 98Х18 (17-19% Cr). Отжиг, закалка в масле от 820-860оС и отпуск при 150-200оС.

- Легированные стали

- Хромистые после охлаждения на воздухе - ферритные, мартенситно-ферритные (более 10% Cr)и мартенситные

- Хромоникелевые после охлаждения на воздухе - аустенитные, аустенитно-мартенситные и аустенитноферритные (более 10% Cr)

- . Коррозионностойкие или нержавеющие

- Состав сплавов нужно менять так, чтобы в предполагаемых условиях достигалось повышение основного контролирующего фактора коррозии. Наиболее распространены - хромистые, хромоникелевые, хромоникельмолибденовые

- 2. Жаропрочные - стали содержат Cr, Si, Mo, Ni. Сохраняют прочность до 650оС и более.

3. Жаростойкие - стали содержат Al, Cr, Si. За счет образования оксидов. При содержании Cr 30% жаростойкость - 1200оС.

Инструментальные стали

Применяют углеродистые и легированные стали для изготовления трех групп изделий - режущих, измерительных и штамповых.

Углеродистые стали имеют маркировки - У7 (У7А),.У8 (У8А),....У13 (У13А). Цифра означает содержание углерода в десятых долях процента, буква А -  0.02 %S и 0.03 %P. Стали У7 и У8 применяют для ударно-режущих и для деревообработки, У9 для ножовочных полотен и деревообработки. У10 и У12 - для металлорежущих инструментов (сверла, фрезы), У13 для бритв и напильников. Закалка в воде при 160-240оС (в зависимости от требуемой твердости), малая прокаливаемость. Теплостойкость - 200оС.

Легированные стали используются марок Х, 9ХС, ХВГ. Преимущество - большая прокаливаемость, поэтому больший размер деталей, возможность закалки в масле (меньшая деформация). Выше режущие свойства и теплостойкость до 250оС.

Быстрорежущие стали для высоких скоростей резания и тяжелых условий. Обозначаются Р. Следующая  цифра – процентное содержание легируюшего элемента. Эти стали имеют высокую теплостойкость - 600-620оС. Закалка в масле от 1270-1290оС для Р18 (W) и многократный отпуск при 550-570оС.

Стали для измерительного инструмента. Применяют стали марок У10, Х, ХВГ. Закалка и отпуск при 120-140оС.

Штамповые стали

Стали для инструмента холодного деформирования

Небольшие штампы (25 мм) и легкие условия стали У10, У11, У12

Штампы (100 мм) - Х, ХВГ, У12 и более тяжелые условия - Х12Ф1

Закалка и отпуск

Стали для инструмента горячего деформирования

Стали 5ХНМ, 5ХНВ (молот) и 3Х2В8Ф, 4Х5В2ФС (пресс-формы для литья под давлением. Высокая прочность, износостойкость и стойкость к циклическим перепадам температуры.

5.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Жуков А.П. Основы материаловедения Часть 1. Металловедение/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.,1999. – 156 с.