ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

"УТВЕРВДАЮ"

# Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева

## _________________ П.Д. Саркисов

«___»_____________2005 г.

#### ПРОГРАММА

предмета "ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ"

для РХТУ им. Д.И. Менделеева

по специальности 25.05 "Химическая технология высокомолекулярных соединений"

(специализация 25.05.06 "Технология лакокрасочных композиционных материалов и покрытий")

Москва, 2005г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет "Технология полимерных пленкообразующих веществ" читается студентам специальности 25.05 - "Химическая технология высокомолекулярных соединений" специализации 25.05.06 "Технология лакокрасочных композиционных материалов и покрытий".

Этот предмет ставит своей задачей ознакомить студентов с технологией основных типов пленкообразующих веществ,  составляющих основу современных лакокрасочных материалов, а также с технологическими схемами их производств.

К изучению данной дисциплины студенты приступают после того, как они прослушали специальные курсы "Химия и физика высокомолекулярных соединений",  "Процессы и реакторы производства полимеров" и "Физико-химия композиционных лакокрасочных материалов и покрытий".

В предмете "Технология полимерных пленкообразующих веществ" уделено особое внимание взаимосвязи общих положений теоретической органической химии и химии высокомолекулярных соединений с реакциями синтеза и отверждения пленкообразующих веществ,  относящихся к различным классам; подробно рассмотрены наиболее перспектива лакокрасочные материалы и технологические схемы их производства. Предмет "Технология пленкообразующих веществ" базируется на таких дисциплинах как органическая, физическая и коллоидная химии, процессы и аппараты химической технологии и общая химическая технология.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Роль и место лакокрасочной промышленности в народном хозяйстве Краткий исторический очерк, современное состояние и перспективы развития лакокрасочной промышленности. Факторы, обуславливающие интенсивный рост объемов производства полимеров. Прогнозирование перспектив развития лакокрасочной промышленности. Лакокрасочные материалы нового поколения.

Сырьевая база для лакокрасочной промышленности.

Основные методы синтеза полимеров: в массе,  в растворителе, эмульсионный и суспензионный процесс, в твердой и газовой фазах, и межфазный процесс. Специфические особенности этих методов в зависимости от термодинамики процессов получения полимеров.

2. ПОЛИЭФИРЫ, ПОЛИАМИДЫ И ПОЛИИМИДЫ

Полиэфиры, полиамиды и полиимиды - пленкообразующие, получаемые по реакциям карбоновых кислот и их производных с нуклеофильными агентами. Специфические особенности и основные закономерности этих реакций. Сырьевые источники для синтеза полимеров этих классов.

2.1. Сложные полиэфиры (олигоэфиры)

Общие принципы получения поли(олиго)эфиров. Основные закономерности поликонденсационных процессов при синтезе олигоэфиров.

Классификация олигоэфиров. Краткая характеристика и сравнительная оценка различных групп олигоэфиров.

Немодифицированные насыщенные олигоэфиры:  олигоэфиры для полиуретанов, для материалов с высоким содержанием основного вещества, олигоэфиры на основе терефталевой кислоты. Особенности технологических процессов получения и отверждения, свойства, применение.

Ненасыщенные олигоэфиры: олигоэфирмалеинаты,  олигоэфир-акрилаты. Пленкообразующие системы на основе ненасыщенных олигоэфиров. Особенности их отверждения. Олигоэфиры, отверждаемые УФ- и радиационным облучением.

Модифицированные олигоэфиры (алкиды). Основные типы модификаторов, их сравнительная характеристика и назначение. Химические основы и технология синтеза алкидов.  Структура и свойства алкидных олигомеров.  Органорастворимые и водоразбавляемые олигомеры.  Процессы пленкообразования лакокрасочных материалов на основе алкидов Технологические процессы производства алкидов. Свойства и применение алкидных лакокрасочных материалов. Зависимость  химический состав - свойства.

Алкидно-стирольные и алкидно-акриловые сополимеры: химические основы получения и технология производства,  свойства, применения.

Экологические особенности производства олигоэфиров. Пути улушения экологической обстановки.

2.2. Полиамиды и полиимиды

Основные виды полиамидов, используемых в лакокрасочной промышленности. Сырье и особенности технологии их получения.

Полиимиды: полимеры и лаки на их основе; реакции и особенности технологий их синтеза; использование в лакокрасочных материалах. Низко- и высокотемпературные процессы. Двухстадийные пути получения растворимых полимеров. Особенности технологических процессов: поликонденсация и циклодегидротация. Свойства покрытии. Термостойкость и ее варьирование.

Экологические особенности производства полиамидов и полиими-дов. Пути улучшения экологической обстановки.

3. ФЕНОЛО-, КАРБАМИДО- и МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ

Основные типы олигомеров,  сырье для них.

Общие закономерности реакций формальдегида с фонолами, карбамидом и меламином и их специфика. Реакция гидроксиметилирования. Конденсация гидроксиметильных производных. Схема образования олигомеров.

3.1. Фенолоформальдегидные олигомеры

Механизм реакции фенола с формальдегидом и основные закономерности синтеза фенолоформальдегидных олигомеров. Влияние условий проведения реакции на структуру образующегося олигомера. Новолаки и резолы. Непрерывные и периодические процессы.

Классификация фенолоформальдегидных олигомеров,  краткая характеристика отдельных групп:  спирто- и маслорастворимые олигомеры; немодифицированные и модифицированные. Основные модификаторы. Водорастворимые олигомеры.

Технологические процессы и схемы получения различных олигомеров.

Лакокрасочные материалы,  принципы их составления и отверждения.

3.2. Карбамидо- и меламиноформальдегидные олигомеры

Основные закономерности и механизм реакций карбамида и мела-мина с формальдегидом. Процессы этерификации гидроксиметильных производных, спиртами и их значение.

Немодифицированные и модифицированные олигомеры. Их структура и свойства.

Особенности технологических процессов и схемы получения различных олигомеров.

Лакокрасочные материалы,  принципы их составления и отверждения.

Экологические особенности производства феноло-, карбамидо -и меламиноформальдегидных олигомеров. Пути улучшения экологической обстановки.

4. ПОЛИОРАГАНОСИЛОКСАНЫ

Общие понятия о поли(олиго)органосилоксанах и сырье для их производства. Основные закономерности процессов их синтеза. Взаимосвязь структуры и свойств этих олигомеров.

Немодифицированные и модифицированные олигоорганосилоксаны. Особенности технологических процессов их получения. Лакокрасочные материалы,  их основные области применения.

Экологические особенности производства поли(олиго)органо-силоксанов. Пути улучшения экологической обстановки.

5. ЭПОКСИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ

Общие закономерности синтеза эпоксидных олигомеров. Сырье для их получения.

Эпоксидные пленкообразующие и методы их получения: реакция протонодонорных соединений с эпихлоргидрином,  эпоксидирование непредельных соединений, радикальная сополимеризация непредельных мономеров, содержащих эпоксидную группу.

Типы эпоксидных пленкообразующих.

Диановые эпоксидные олигомеры,  особенности технологических процессов их получения,  структура, анализ различных технологических схем производства.

Эпоксидированные новолаки (полиэпоксиды),  алифатические эпоксидные олигомеры, циклоалифатические эпоксиды, эпоксиэфиры. Свойства, сравнительная характеристика. Особенности технологии производства.

Процессы отверждения. Отвердители, их классификация.

Основные типы эпоксидных лакокрасочных материалов.

Использование активных растворителей. Материалы с высоким содержанием основного вещества.  Порошковые и водоразбавляемые материалы.

Экологические особенности производства эпоксидных пленкообразующих. Пути улучшения экологической обстановки.

6. ПОЛИУРЕТАНЫ

Основные закономерности получения полиуретанов.

Сырье для их получения.

Классификация полиуретановых лакокрасочных материалов по характеру реакций,  протекающих при формировании покрытий. Двух- и одноупаковочные материалы; композиции с "блокированными" изоциаиа-тами;  системы,  отверждаемые влагой воздуха; уралкиды и др. Общая характеристика,  свойства материалов,  их области применения.

Особенности технологических процессов получения полиуретановых лакокрасочных материалов. Свойства и применение.

Экологические особенности производства полиуретанов. Пути улучшения экологической обстановки.

7.  ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ,  ПОЛУЧАЕМЫЕ ПО РЕАКЦИИ   ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И ПОЛИМЕРАНАЛОГИЧНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Особенности карбоценных полимеров полимеризационного типа как пленкообразующих веществ и пути их использования в лакокрасочной промышленности.

Полимеры на основе непредельных углеводородов и их гало-генпроизводных: полиэтилен, полипропилен, жидкие углеводородные каучуки, полимеры и сополимеры винилхлорида, хлоркаучук,  поли-тетрафтор- и трифторхлорэтилен.

Полимеры на основе акриловой и метакриловой кислот и их производные. Сырье для их получения. Особенности технологических процессов их синтеза. Инициаторы,  стабилизаторы.

Поливинилацетат и продукты его полимераналогичных превращений.

Хлорированный поливинилхлорид  (перхлорвинил). Хлорированный и сульфохлорированный полиэтилен. Особенности технологических процессов их синтеза. Свойства и применение.

Инден-кумароновые и нефтеполимерные смолы.

Эфиры целлюлозы: свойства целлюлозы, химические основы получения простых и сложных эфиров целлюлозы. Нитраты,  ацетат и аце-тобутилат целлюлозы;  этил- и бензилцеллюлоза. Свойства эфиров целлюлозы, лакокрасочные материалы на их основе,  область применения.

Экологические особенности производства пленкообразующих, получаемых по реакции полимеризации и полимераналогичных превращений. Пути улучшения экологической обстановки.

8. ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Растительные масла и продукты их переработки. Масла и их классификация. Очистка масел. Химические свойства триглицеридов. Переработка растительных масел, химические основы этих процессов. Продукты переработки растительных масел и их использование в лакокрасочных материалах.

Пленкообразование растительных масел; сиккативы.

Природные смолы: канифоль и продукты ее переработки, битумы, др. виды природных смол.

Экологические особенности производства природных пленкообразующих и продуктов их переработка. Пути улучшения экологической обстановки.

## ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Анализ технологических особенностей синтеза и формирования покрытий различных пленкообразующих, получаемых по реакциям поликонденсации и полиприсоединения.

2. Анализ технологических особенностей синтеза и формирования покрытий различных пленкообразующих, получаемых по реакциям полимеризации и полимераналогичных превращений.

3. Принципы подбора пленкообразующих веществ для лакокрасочных материалов различного назначения.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Сорокин М.Ф.,  Кочнова З.А., Шодэ Л.Г. Химия и технология пленкообразующих веществ.  -М. Химия,  -1989.  -445с.

2. Кочнова З.А.,  Фомичева Т.Н.,  Сорокин М.Ф. Аппаратурно-техлоги-ческие схемы производства пленкообразующих веществ. –М. Химия, -1978. -92с.

3. Задания к практическим занятиям по химии и технологии пленкообразующих веществ. -М.: МХТИ им. Д.И.Менделеева,  -1988.  -52с.

Дополнительная

1. Технология пластических масс. Под ред. В.В. Коршака. -М.: Химия, -1985. -560с.

2. Охрименко И.С, Верхоланцев В.В. Химия и технология пленкообразующих веществ. -Л.: Химия,  -1978. -391с.

3. Сахарнов А.В.,  Зеге И.П. Очистка сточных вод и газовых выбросов в лакокрасочной промышленности. -М.: Химия,  -1979. -184с.

4. Яковлев А.Д.  Порошковые краски.   -Л.: Химия,  -1987.  -216с.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТУ

| № раздела | Наименование раздела | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия |
| 1 | Введение | 1 | - |
| 2 | Полиэфиры, полиамиды и полиимиды | 10 | 2 |
| 3 | Феноло-, карбамидо- и меламиноформальдегидные олигомеры | 9 | - |
| 4 | Полиораганосилоксаны | 3 | 2 |
| 5 | Эпоксидные олигомеры | 7 |  |
| 6 | Полиуретаны | 4 | - |
| 7 | Пленкообразующие, получаемые по реакциям полимеризации и полимераналогичных превращений | 10 | 2 |
| 8 | Природные соединения и продукты их переработки | 2 | - |
| ИТОГО |  | 46 | 8 |