Физические свойства полимеров.

Природа гибкости полимерных молекул.

Если представить линейную молекулу полимера жесткой палочкой,

где l – длина, d – диаметр, то, учитывая высокую молекулярную массу ВМС, степень асимметрии таких молекул, т.е. отношение l/d будет очень высоким. Однако экспериментально было установлено, что в действительности эта степень асимметрии l/d составляет ~ 10÷15. Это оказывается возможным лишь в том случае, если полимерная молекула – гибкая и способна свертываться в клубок.

В чем же состоит природа гибкости полимерных молекул?

У большинства полимеров основная полимерная цепь образуется за счет σ-связей С – С, С – О, С – N …, которые допускают свободное вращение вокруг оси этой связи. При таком вращении величина угла между атомами сохраняется в пределах, характерных для данного типа связей.

Так, если цепь состоит из атомов углерода, то даже в “растянутом” состоянии молекула будет иметь вид,

а угол α будет равен 109о 28′.

Схему свободного вращения атомов углерода в данной цепочке можно представить следующим образом:

Если условно “закрепить” атом С1 в начале трехмерной системы координат, то относительно его атом С2 может занять место на оси “x”, а уже атом С3 в любой точке окружности, обрамляющей часть плоскости I, а атом С4 (даже только по отношению к одному из возможных положений атома С3, показанного на рисунке) может находиться в любой точке окружности, обрамляющей часть плоскости II.

За счет такого вращения полимерная молекула может принимать самые разные формы.

Разобранное выше вращение называют свободным потому, что оно не требует затрат энергии. Но условие свободного вращения, т.е. не требующего затрат энергии, оказывается возможным при условии, что полимерная цепь изолирована от любых внешних воздействий.

В реальности это условие никогда не выполняется, что объясняется следующим образом. В каждом звене макромолекулы кроме атомов основной полимерной цепи имеются боковые заместители (в полиэтилене – это атомы H, в поливинилхлориде – атомы H и Cl и т.п.). При повороте относительно оси связи С – С изменяется расстояние между боковыми заместителями, а так как энергия взаимодействия между ними зависит от расстояния, то внутреннее вращение в макромолекулах происходит с изменением энергии.

И, следовательно, для поворота одной части молекулы относительно другой надо затратить работу, величина которой зависит от химического состава и строения макромолекулы. Чем больше эта работа, тем труднее идет вращение и тем жестче полимерная молекула.

Характер зависимости энергии молекулы от угла поворота может быть различным. Но, как правило, два или более углов поворота, соответствующих минимуму энергии, причем эта минимальная энергия при разных углах поворота может быть одинаковой или разной.

Рисунок А                                                                 угол поворота

Emin(φ3) < Emin(φ1) < Emin(φ2).

Изменение формы молекул может происходить как за счет вращательных колебаний ее частей около положений, соответствующих минимумам энергии, а также за счет скачкообразных переходов молекулы от положения, соответствующего одному Emin к другому минимуму.

Изменение формы за счет вращательных колебаний происходит легче, т.к. оно требует меньших затрат энергии. В этом случае гибкость макромолекулы определяется скоростью нарастания энергии при отклонении части молекулы от положения, соответствующего минимуму энергии. Чем быстрее происходит нарастание, тем меньше гибкость молекулы:

Рисунок Б

I, II – зависимость Е от угла поворота двух разных макромолекул (I и II).

II более гибкая, чем I, т.к. при подводе к системе энергии ∆Е, молекула I изменит свою форму в пределах углов φ2 – φ4, а II – в пределах углов φ1 – φ5.

При изменении формы макромолекулы за счет скачкообразных переходов от одного минимума энергии к другому (см. рис.А), т.е. от угла φ1 к углу φ2 необходимая величина энергии определяется потенциальным барьером, который надо преодолеть для изменения формы (на рис.А ∆Е1). Очевидно, что более гибкими оказываются молекулы с меньшей величиной ∆Е1.

Итак, гибкость полимерных молекул определяется их внутренним вращением. Более гибкими являются те молекулы, у которых вращательные колебания и скачкообразные переходы требуют меньших затрат энергии, что в свою очередь определяется химическим составом и структурой макромолекулы.

Явление гибкости влияет на тепловое движение макромолекул, которое по своему характеру сильно отличается от теплового движения низкомолекулярных соединений. При тепловом движении низкомолекулярных соединений происходит беспредельное перемещение одних молекул относительно других без изменения их формы.

При движении ВМС одновременное перемещение одной макромолекулы целиком относительно другой затруднено, поскольку вследствие большой длины такой макромолекулы суммарная энергия взаимодействия макромолекул между собой достаточно велика.

В некоторых условиях величина этой энергии больше энергии химических связей в макромолекуле, в результате чего их деструкция может произойти раньше, чем возможное перемещение одной макромолекулы относительно другой.

Характерным примером может быть полиамид:

Поэтому движение молекул ВМС происходит другим способом, отличающимся от движения НМС.

Существуют виды перемещения, обусловленные гибкостью макромолекул, при которых друг относительно друга перемещаются не целые макромолекулы, а их отдельные участки, при этом взаимное расположение других участков не изменяется. Схематично такое перемещение может быть представлено следующим образом:

| # Исходное положение | # После перемещения |
| --- | --- |

(такое перемещение оказывается возможным, если к системе подведено какое-то количество энергии, достаточное для разрушения части межмолекулярных связей).

То есть в макромолекулах появляются кинетически самостоятельные участки цепи (А и Б).

Такие кинетически самостоятельные участки цепи не являются строго определенными по своему размеру. Их размер может изменяться от случайного взаимного расположения соседних макромолекул, а также от структуры самого полимера.

Эти участки цепи, приобретающие кинетическую самостоятельность, называются сегментами Куна.

Сегмент Куна – статистический элемент или отрезок полимерной цепи, положение которого в пространстве не зависит от положений соседних звеньев.

Кинетическая независимость отдельных участков макромолекул присуща только полимерам и определяет специфичность многих их свойств.

Величина сегмента Куна является количественной мерой гибкости макромолекулы.

У более гибких макромолекул в состав сегмента Куна входит 10–15 элементарных звеньев, у жестких – несколько десятков.

Некоторые данные о величинах сегментов Куна приведены в следующей таблице:

Величины сегментов Куна

| Вещество | Сегмент Куна, нм |
| --- | --- |
| Полидиметилсилоксан | 1–1.4 |
| Полиэтилен | 2 |
| Привитой сополимер (основная цепь – полиметилметакрилат, привитые цепи – полистирол) | 15–20 |
| Ароматические полиамиды n-строения | 62 |

Если тепловое движение настолько интенсивно, что оно способно преодолевать силу взаимодействия между сегментами, то оно вызывает непрерывное изменение формы макромолекулы.

Различные формы одной и той же макромолекулы, отличающиеся друг от друга не порядком расположения атомов, а только изогнутостью, достигаемой путем обратимых внутренних вращений называются конформациями.

Число конформаций, соответствующих сильно скрученным макромолекулам, намного превышает число конформаций, соответствующих “растянутым” макромолекулам.

Этим обстоятельством и обусловлена относительно небольшая степень асимметрии полимерных молекул (т.е. отношения ее длины к диаметру!).

Степень свернутости макромолекул, изменяющуюся в процессе теплового движения, характеризуют различными параметрами.

Наиболее часто используют среднеквадратичное расстояние между концами цепи h2 или среднеквадратичный радиус инерции R2.

Величина h представляет собой усредненное по различным конформациям (от предельно вытянутых до предельно свернутых) значение расстояния между концами полимерной цепи.

Квадрат радиуса инерции R2– средняя величина квадратов расстояния Ri атомов или звеньев от общего центра тяжести молекулы.

Между h2 и R2 существует зависимость R2=h26.

Особенности структуры полимеров

Понятие об аморфных и кристаллических полимерах

Гибкость полимерных молекул приводит к тому, что макромолекулы одного и того же ВМС могут располагаться внутри полимерного тела (т.е. “укладываться”) самым различным образом.

Структуры, возникающие в результате той или иной укладки макромолекул, называют надмолекулярными структурами.

ВМС могут быть аморфными и кристаллическими.

Как известно, критерием деления всех веществ на аморфные и кристаллические является наличие определенного порядка в расположении частиц (структурных элементов) данного вещества.

В случае кристаллического фазового состояния частицы вещества располагаются в пространстве в дальнем трехмерном порядке, образуя кристаллическую решетку. При этом дальним называется порядок, в несколько сот или тысяч раз превышающий размеры частиц их образующих.

Для аморфных веществ характерен ближний порядок, т.е. порядок, распространяющийся на расстояния, соизмеримые с размерами частиц, его образующих.

Группы согласованно расположенных частиц аморфного тела, в котором наблюдается ближний порядок, называются роями. За пределами роя корреляция (согласованность) в расположении частиц нарушается.

В полимерах такими частицами могут быть группы атомов, сегменты, а в отдельных случаях – и макромолекулы.

Рои  в аморфных полимерах имеют флуктуационную природу и постоянно перестраиваются.

Рои в аморфных полимерах не имеют поверхности раздела с окружающей средой, но время жизни роя полимера относительно велико из-за низкой подвижности макромолекул.

Рассмотрим упрощенную схему кристаллизации полимера.

В процессе кристаллизации рои превращаются в постоянные образования – пачки, приобретают поверхность раздела с окружающей средой и, вследствие этого, – поверхностную энергию. Термодинамически более выгодна не вытянутая пачка (1), а пачка, многократно сложенная так, чтобы значительная часть её боковых поверхностей прижимались друг к другу, образуя так называемую ленту (2).

Но лента ещё не является образованием с наименьшей поверхностной энергией, и поэтому процесс кристаллизации не заканчивается её образованием. Наблюдается тенденция смыкания многих лент друг с другом по их плоским поверхностям с образованием пластинчатых структур – лепестков (3).

1-ый ряд ленты

| 2-ой, 3-ий, 4-ый и т.д. ряды сомкнувшихся лент |  |
| --- | --- |

(3) – лепесток

Далее лепестки, смыкаясь, образуют объемные монокристаллы полимера (4).

(4) – объемный монокристалл

При кристаллизации наряду с лепестками и монокристаллами образуются и другие кристаллические структуры, например, сферолиты. Сферолиты – это структуры, возникающие в процессе развития упорядоченности, начавшейся в какой-то одной точке и распространяющегося (в трехмерном пространстве) во все стороны с одинаковой скоростью.

В дальнейшем отдельные сферолиты (1) смыкаются между собой, образуя сферолитные пластины, пронизывающую всю массу полимера (5).

Процесс кристаллизации полимера, первым этапом которого является образование пачки, может закончиться на любой стадии кристаллизации, причем в одном и том же полимерном теле сосуществуют различные формы кристаллических структур. Поэтому кристаллические полимеры, в отличие от кристаллических низкомолекулярных соединений, представляют собой неоднородные по структуре тела.

В то же время, в этих полимерах, наряду с кристаллическими образованиями различных видов, могут присутствовать и отдельные участки с неупорядоченным расположением структурных элементов, характерным для аморфных полимеров.

Поэтому для кристаллических полимеров существует такое понятие как степень кристалличности, т.е. доля кристаллических образований в полимерном теле (например, степень кристалличности 70% означает, что в данном полимере существует примерно 30% областей с неупорядоченным (хаотичным) расположением структурных элементов).

Поскольку кристаллические полимеры характеризуются более упорядоченным расположением структурных элементов, чем аморфные, то становится вполне понятным тот факт, что полимеры, получаемые по механизму ионно-координационной полимеризации, чаще имеют кристаллическую структуру, чем полимеры, получаемые другими методами.

На основании изложенных выше представлений об аморфных и кристаллических полимерах можно прийти к следующим выводам:

- Аморфные полимеры характеризуются ближним порядком. Упорядоченные структурные образования – рои флуктуационной природы, между которыми в теле полимера могут находиться хаотические образования. Наиболее распространенным видом таких образований являются глобулярные, состоящие из одной или нескольких макромолекул:

- Между отдельными образованиями в аморфных полимерах нет поверхности раздела фаз, отсутствуют фазовые переходы.

- Кристаллические полимеры представляют собой совокупность различных структур, характеризующихся дальним порядком, например, ленты, лепестки, объемные монокристаллы, сферолиты и сферолитные пластины.

Каждые из этих образований имеет поверхность раздела и характеризуется наличием поверхностной энергии.

Наряду с кристаллическими образованиями в этих полимерах могут иметься и области с неупорядоченным расположением частиц, характерным для аморфных полимеров. Для них характерно понятие степени кристалличности полимера.

- Переход полимера из аморфного состояния в кристаллическое, и наоборот, является фазовым переходом и сопровождается поглощением или выделением энергии.

- Многообразие возможных структурных образований в полимерах является причиной возникновения в них самых различных надмолекулярных структур.

Зависимость физических свойств полимеров от температуры

Термомеханические кривые

Рассмотренные выше особенности теплового движения макромолекул, обусловленные их гибкостью, проявляются в физических свойствах полимеров.

Важной характеристикой полимера является его термомеханическая кривая, отражающая зависимость его деформации от температуры, причем необходимо помнить, что в этом случае речь идет о деформации, развивающейся в течение определенного промежутка времени под действием постоянной нагрузки. Термомеханические кривые снимают на приборах, которые называют консистометрами.

Рассмотрим термомеханические кривые для полимеров различных типов.

Термомеханические кривые для термопластичных аморфных полимеров.

Тс – температура стеклования,

Тт – температура текучести.

На приведенной выше термомеханической кривой четко видны три области: I, II и III.

Область I (до температуры стеклования). В этой области деформации малы, величина деформации прямо пропорциональна температуре. Полимер ведет себя как обычное твердое тело, подчиняясь закону Гука. Характер деформации – упругий.

Поскольку большинство полимеров при температуре ниже температуры стеклования имеет некоторое внешнее сходство с силикатным стеклом (они прозрачны, хрупки), то состояние полимера в этой области называется стеклообразным.

Область II (от температуры стеклования до температуры текучести) характеризуется наличием обратимых деформаций, которые развиваются во времени.

Область III (выше температуры текучести). В этой области полимер течет как очень вязкая жидкость. Для неё характерно резкое увеличение деформации, которая становится необратимой.

Область III называют областью вязкотекучего состояния.

Твердое и вязкотекучее состояния встречаются у обычных низкомолекулярных соединений.

Отличительной особенностью ВМС является наличие у них значительной области между температурами стеклования и текучести, которая получила название области высокоэластического состояния. Высокоэластическое состояние обнаруживается только у ВМС и связано с их особыми свойствами, а именно, с гибкостью полимерных молекул.

Высокоэластическая деформация – обратимая, достигает большой величины (образец может растягиваться в 5-10 раз!)

Сущность высокоэластической деформации состоит в том, что под действием механической нагрузки меняется степень изогнутости макромолекул. Они переходят из состояния более вероятного в менее вероятное. Через некоторое время после прекращения действия механической нагрузки полимерные молекулы самопроизвольно под действием теплового движения возвращаются в исходное состояние и принимают первоначальные размеры. То есть деформация в высокоэластическом состоянии обусловлена подвижностью сегментов.

В вязкотекучем состоянии макромолекулы перемещаются друг относительно друга, что и вызывает течение.

Именно разный характер процессов, происходящих в трех рассматриваемых областях, обуславливает и разный характер деформации:

Область I – Деформация упругая, обратимая. Развивается мгновенно. Она обусловлена искажением углов валентных связей под действием механической нагрузки. (Так, угол валентной связи  С – С – С равный 109о 28′, при воздействии нагрузки изменяет свою величину, но при снятии нагрузки величина этого угла мгновенно восстанавливается)

Область II – Деформация обратимая, развивается во времени. Она обусловлена подвижностью сегментов, которая становится возможной при температуре выше температуры стеклования.

Область III – Необратимые деформации, обусловленные перемещением макромолекул друг относительно друга.

Высокоэластическая деформация наблюдается только у полимеров с относительно высокой молекулярной массой, т.е. она проявляется лишь с определенной степени полимеризации, ниже которой вещество ведет себя как низкомолекулярное соединение (такие полимеры принято называть олигомерами).

Рассмотрим термомеханические кривые для ряда полимергомологов с разной степенью полимеризации: x1, x2, x3, x4, … xn, xn+1, xn+2, … Продукты со степенью полимеризации x1, x2, x3, x4 – олигомеры.

Продукты со степенью полимеризации xn, xn+1, xn+2 – полимеры.

Следует обратить внимание, что tст у всех полимеров, обусловленная сегментальной подвижностью, одинакова в полимергомологическом ряду, а температура текучести возрастает с увеличением степени полимеризации.

Выше был рассмотрен пример термомеханической кривой для аморфного термопластичного полимера с характерными тремя возможными областями его состояния. Но в ряде случаев эти кривые носят несколько иной характер, обусловленный свойствами данного конкретного полимера.

Например, если у термопластичного полимера температура его разложения ниже температуры текучести, то у него наблюдается только стеклообразное и высокоэластическое состояния.

Рассмотрим термомеханические кривые термореактивных полимеров, процесс нагревания которых сопровождается их переходом в неплавкое, нерастворимое состояние. При этом возможны случаи:

а) температура отверждения больше температуры текучести;

б) температура отверждения больше температуры стеклования, но ниже температуры текучести.

Для каждого из этих случаев получим разные термомеханические кривые:

| а) | б) |
| --- | --- |

( в обоих случаях пунктиром показана кривая, соответствующая полимеру, процесс нагревания которого не сопровождается отверждением; сплошная кривая – для термореактивного полимера)

Рассмотрим особенности термомеханических кривых для кристаллических полимеров.

Все переходы для аморфных полимеров из области I в область II, и из области II в область III не являются фазовыми переходами. На границе этих областей происходит лишь изменение агрегатного состояния вещества.

Переходы у кристаллических полимеров связаны с фазовыми переходами.

Рассмотрим термомеханические кривые для двух полимеров одинакового химического состава, один из которых имеет кристаллическое строение (1), а другой – аморфное (2).

Поскольку при нагревании кристаллического полимера происходит разрушение кристаллических структур (нарушение дальнего порядка), то tплавл кристаллического полимера всегда больше tст (Тпл 11)  . В отдельных случаях и больше температуры текучести (Тпл 12).

Но после разрушения кристаллической структуры полимер будет вести себя как аморфный полимер.

Если нагретый кристаллический полимер быстро охладить, то, как правило, кристаллическая структура не восстанавливается.

Пластификация полимеров

Пластификаторы

Физическое состояние каждого полимера в различных условиях определяется по его термомеханической кривой. По этой же кривой оценивают эксплуатационные свойства полимера в том или ином температурном диапазоне.

Если необходимо по тем или иным причинам понизить температуру стеклования и температуру текучести полимера, то используют приём пластификации полимеров.

Пластификация осуществляется путём введения в полимеры специальных добавок, которые называются пластификаторами.

В качестве пластификаторов чаще всего используют низкомолекулярные соединения, способные частично или неограниченно смешиваться с полимером. При добавлении пластификатора к полимеру сравнительно небольшие молекулы пластификатора диффундируют в полимер, разрушают надмолекулярные образования, раздвигают молекулы полимера, окружая их мономолекулярным слоем.

В результате появляется промежуточный слой пластификатора. В результате в значительной мере исключается непосредственное соприкосновение макромолекул, и их взаимное перемещение облегчается.

Пластификатор действует как смазка. За счет облегчения подвижности макромолекул температура стеклования и температура текучести понижаются.

Термомеханические кривые непластифицированного (1) и пластифицированного (2) полимеров будут выглядеть следующим образом:

Если пластификатор вводится в очень малых количествах или используется пластификатор, ограниченно совместимый с полимером, то разрушения надмолекулярных образований не происходит, и пластификатор располагается между отдельными образованиями. Такая пластификация называется межструктурной (или межпачечной).

Пластификатор вводится в полимер в самых различных количествах (от 1 до 100-200% от массы полимера).

Высокопластифицированные полимеры (т.е. полимеры, содержащие большие количества пластификатора) называют пластизолями. В виде пластизоля часто используется поливинилхлорид.

Эффект пластификации может быть различным в зависимости от химической структуры полимера и характера использованного пластификатора.

Различают две количественные закономерности:

- Правило равных объемных долей;

- Правило равных мольных долей.

Правилу равных объемных долей подчиняется пластификация неполярных полимеров, в которых отсутствуют группы, способные к избирательному взаимодействию с пластификатором.

Например, пластификация полиэтилена алкилнафталинами.

– пластификатор

Пластификатор равномерно располагается вдоль молекул полиэтилена.

По правилу равных объемных долей эффект пластификации, который оценивается величиной ∆tстеклования, определяется по формуле:

Δtстекл=k⋅ϕ,

где k – константа, ϕ– объемная доля пластификатора.

Правилу равных мольных долей подчиняется пластификация полимеров, содержащих группы, способные к избирательному взаимодействию с пластификатором.

Например, пластификация полиамидов эфирами фталевой кислоты общей формулы

В полиамидах очень сильное межмолекулярное взаимодействие:

Введение названных пластификаторов заметно ослабляет это межмолекулярное взаимодействие макромолекул за счет образования новых межмолекулярных связей с участием пластификатора:

|  | фрагмент полимерной молекулы |
| --- | --- |
|  | фрагмент молекулы пластификатора |

Схематично образование новых межмолекулярных связей с участием пластификатора можно представить следующим образом:

пластификатор

– N–H группа полимера;

– C=O группа полимера.

Эффект пластификации в этом случае рассчитывается по формуле:

Δtстекл=k⋅n,

где k – константа, n – мольная доля пластификатора.

К веществам, используемым в качестве пластификаторов, предъявляется ряд требований:

- они должны совмещаться с полимером;

- должны иметь высокую температуру кипения и обладать низкой летучестью;

- пластификаторы не должны быть токсичными.

Примеры веществ, используемых в качестве пластификаторов:

- Эфиры ароматических дикарбоновых кислот – дибутилфталат и диоктилфталат;

- Эфиры алифатических дикарбоновых кислот – адипиновой и себациновой;

- Эфиры гликолей и монокарбоновых кислот с числом атомов углерода 6-9;

- Эфиры ортофосфорной кислоты, например, трикрезилфосфат:

- Алкилнафталины:

- Камфора - циклический кетон формулы:

- Низкомолекулярные сложные полиэфиры (т.е. сложные олигоэфиры)

Растворы полимеров

Растворы полимеров часто используют как технологические продукты (например, лаки – это растворы полимеров в органических растворителях), кроме того, растворы полимеров используют и в аналитических целях: для исследования характеристик полимеров (например, его ММР, молекулярной массы).

ВМС могут образовывать как истинные, так и коллоидные растворы.

Как известно, истинные растворы характеризуются следующими свойствами:

- Истинные растворы – термодинамически устойчивые системы, их концентрация не меняется во времени;

- Образование истинных растворов сопровождается уменьшением свободной энергии;

- Состояние равновесия истинного раствора не зависит от пути его достижения и определяется исключительно такими факторами как давление, температура, состав.

Все приведенные выше свойства в равной мере присущи истинным раствором низко- и высокомолекулярных соединений.

Однако из-за большого размера молекул ВМС и их относительно малой подвижности равновесие в истинных растворах ВМС устанавливается в течение достаточно длительного времени (например, в течение нескольких суток и более). Поэтому раньше такие растворы относили к неравновесным и полагали, что ВМС вообще не могут образовывать истинных растворов. Этому неверному утверждению в немалой степени способствовали некоторые свойства истинных растворов ВМС, делающих их внешне непохожими на истинные растворы низкомолекулярных соединений, например:

- высокая вязкость растворов;

- неспособность проникать через полупроницаемую мембрану;

- наличие в растворах явления набухания;

- наличие ассоциации даже при относительно низких массовых концентрациях растворов;

- наличие явления структурообразования;

- сильное влияние даже небольших добавок минеральных веществ на вязкость растворов.

Рассмотрим вкратце эти специфические свойства истинных растворов ВМС.

Высокая вязкость. Растворы полимеров даже при очень низкой массовой концентрации (доли %) имеют вязкость в десятки-сотни раз превышающую вязкость растворителя. Так, вязкость 1%-ного раствора каучука в бензоле в 18 раз выше, чем у бензола.

Неспособность проникать через полупроницаемую мембрану у истинных растворов ВМС обусловлена большим размером молекул полимеров.

Набухание. При введении растворителя в полимер образуется две фазы: полимер и растворитель, но поскольку скорость диффузии макромолекул значительно ниже, чем у молекул растворителя, растворитель гораздо быстрее проникает в полимерную фазу, вначале – в свободное пространство между звеньями макромолекул, раздвигая вначале их отдельные участки, а затем и целые макромолекулы. За счет проникновения растворителя в полимерную фазу объем полимера увеличивается. Происходит набухание полимера. Набухший полимер представляет собой раствор низкомолекулярной жидкости (растворителя) в полимере. На этой стадии набухания в системе присутствует также две фазы: одна фаза – растворитель, вторая – его раствор в полимере.

Только после того, как полимерные макромолекулы сильно отодвинуты друг от друга и межмолекулярное взаимодействие ослаблено, начинается диффузия макромолекул в фазу растворителя. В результате образуется однофазная система: раствор полимера в растворителе.

Происходящие при растворении полимера процессы можно представить схемой:

I – Двухфазная система: одна фаза – полимер, вторая фаза – растворитель.

II – Двухфазная система: одна фаза – набухший полимер (раствор растворителя в полимере), вторая фаза – растворитель.

III – Однофазная система : раствор полимера в растворителе.

Набухание полимера не всегда завершается его полным растворением.

Различают ограниченное и неограниченное набухание.

При ограниченном набухании процесс завершается на стадии образования двухфазной системы II (одна фаза – раствор растворителя в полимере, вторая – растворитель)

При неограниченном набухании образуется однофазная система III (раствор полимера в растворителе)

Количественной мерой набухания является степень набухания – α, которая характеризуется количеством растворителя (в граммах), поглощаемого одним граммом полимера на данной стадии набухания.

α=m2−m1m1,

где  m1 – масса исходного образца полимера,

m2 – масса набухшего образца полимера.

Наличие ассоциации даже при относительно низких массовых концентрациях растворов

Ассоциация – следствие межмолекулярного взаимодействия.

Ассоциация присуща и низкомолекулярным соединениям. Известна ассоциация спиртов, фенолов, карбоновых кислот:

(R – алкил, арил.)

Но специфической особенностью ВМС является то, что явление ассоциации проявляется в их растворах при значительно более низких массовых концентрациях растворенного вещества (т.е. ВМС).

Объясняется это тем, что в растворе полимера макромолекулы в силу своей гибкости представляют собой “рыхлые” образования, пропитанные растворителем.

При степени полимеризации n = 103÷104 в свернутых клубках таких макромолекул сам полимер занимает ~1% (по объему), остальное – растворитель. Поэтому в 1%-ном растворе таких полимеров реализуется межмолекулярное взаимодействие:

Явление ассоциации приводит к кажущемуся увеличению молекулярной массы полимера.

Явление ассоциации в растворах ВМС учитывается при определении понятия разбавленный раствор ВМС. Разбавленными считают те растворы, в которых отсутствует явление ассоциации. Для полимеров с высокой молекулярной массой разбавленными оказываются растворы с концентрацией меньше 1% (иногда даже с концентрацией порядка 10–2%).

## Наличие явления структурообразования

В основе этого явления также лежит межмолекулярное взаимодействие.

С ростом концентрации растворов ВМС степень межмолекулярного взаимодействия увеличивается.

Образуются трехмерные структуры, в которых отдельные макромолекулы связаны не химическими связями (как в трехмерных полимерах), а физическими (например, водородными). Эти структуры имеют флуктуационный характер.

Явление структурообразования вызывает резкое увеличение вязкости раствора, которая очень быстро растет с увеличением концентрации.

схема процесса структурообразования

Дополнительная вязкость, возникающая вследствие добавочного сопротивления течению полимера за счет явления структурообразования, называют структурной вязкостью.

Поскольку связи, соединяющие отдельные макромолекулы в процессе структурообразования, являются непрочными, они легко рвутся при механическом воздействии.

Системы, в которых имеет место явление структурообразования, характеризуется следующей зависимостью вязкости (η) от напряжения сдвига (σ) (т.е. механической нагрузки, которой подвержен полимер):

 - структурная вязкость

0 – вязкость, соответствующая системе, в которой имеет место структурообразование.

 - вязкость, соответствующая системе, в которой флуктуационная структура разрушена под действием механической нагрузки

0 обычно называют наибольшей ньютоновской вязкостью, а  - наименьшей ньютоновской вязкостью.

После прекращения механического воздействия трехмерные структурные образования восстанавливаются. Это явление обратимого разрушения флуктуационных трехмерных структурных образований получило название тиксотропии. Явление тиксотропии часто используют на практике, например, для нанесения раствора полимера, в котором имеются структурные образования, на подложку. Его подвергают встряхиванию, за счет которого флуктуационные структуры разрушаются, вязкость раствора понижается,  он легко наносится на подложку и равномерно растекается по ней. В силу того, что после нанесения на подложку механическое воздействие на раствор полимера прекращается, флуктуационная структура восстанавливается, вязкость раствора увеличивается, и он не стекает с подложки, даже если она расположена вертикально.

Существует некая критическая величина степени полимеризации, при которой наблюдается образование флуктуационной сетки в каждой конкретной системе. Её величина определяется по точке излома на зависимости lg - lgM (lg n) (см. график).

На графике nкр – критическая величина степени полимеризации.

Следует отметить, что величина nкр при прочих равных условиях зависит от концентрации полимера в растворе. С увеличением концентрации nкр снижается.

С1 и С2 – концентрация раствора полимера.

С1С2

Влияние добавок минеральных веществ на вязкость растворов

Посторонние примеси оказывают существенное влияние на образование флуктуационных структур, т.е. на структурообразование. К таким примесям относятся, прежде всего, электролиты, нередко присутствующие в самих полимерах. Одни электролиты вызывают структурообразование, другие, напротив, приводят к разрушению этих структур.

Поэтому введением тех или иных минеральных веществ в раствор полимера можно направленно регулировать процесс структурообразования и, следовательно, вязкость растворов.

Сущность влияния этих добавок – изменение межмолекулярного взаимодействия ВМС в их присутствии.

Сродство полимеров к растворителям. Принцип подбора растворителей для полимерных систем

Как известно, для процесса растворения низкомолекулярных соединений в растворителе может быть составлена диаграмма фазового состояния, которая может иметь верхнюю (I) или нижнюю (II) критическую температуру растворения:

(I)      состав раствора, % масс.          (II)   состав раствора, % масс.

В отличии от диаграмм для растворов низкомолекулярных соединений для диаграмм растворов ВМС характерно наличие области метастабильного состояния с ограничивающими её линиями: спинодалью и бинодалью.

Диаграмма для растворов ВМС с ВКТР выглядит следующим образом:

Наличие области метастабильного состояния обусловлено полидисперсным характером полимера. Как известно, макромолекулы ВМС с разной молекулярной массой обладают различной растворимостью, именно этим обстоятельством объясняется появление области метастабильного состояния (часть макромолекул растворилась, а часть – осталась нерастворенной).

С учетом характера диаграмм фазового состояния даются понятия: растворитель или нерастворитель. Рассмотрим их на примере диаграмм с ВКТР. Если рабочая температура раствора (т.е. температура его практического использования) больше ВКТР, то жидкость введенная в полимер, считается растворителем.

Если tраб<ВКТР, то считают, что такая жидкость может вызывать набухание полимера.

Нерастворителем считается жидкость, у которой tраб<<ВКТР.

При подборе растворителей существуют проблемы, связанные с тем, что до сих пор отсутствует количественная теория, определяющая способность низкомолекулярной жидкости растворять тот или иной полимер. Поэтому часто пользуются «дедовским» эмпирическим правилом: «подобное растворяется в подобном».

В настоящее время уделяется большое внимание созданию научных основ подбора растворителей для полимеров.

Полуколичественной мерой способности полимера растворяться в том или ином растворителе является параметр растворимости. В этом случае в основу принципа растворимости положена плотность энергии когезии: eког=Екогυ, где

еког – плотность энергии когезии,

Еког – энергия, необходимая для разрушения всех межмолекулярных контактов, отнесенных к 1молю вещества,

 - мольный объем, м3.

Параметр растворимости () связан с плотностью энергии когезии уравнением: δ=еког12; δ=ΔH−RTυ12, где

Н – энтальпия испарения, кДж/моль.

Первоначально считали, что если еког органической жидкости  еког полимера, то эта жидкость будет хорошо растворять полимер.

Как видно из приведенного выше уравнения, для того чтобы определить еког и, следовательно, параметр растворимости  необходимо знать энтальпию испарения. Поскольку испарить полимер невозможно, то обычно параметр растворимости определяют косвенным путем, чаще всего по данным о набухании полимера в разных органических жидкостях с известными параметрами растворимости. За  полимера принимают  той жидкости, в которой полимер лучше набухает.

Иногда  полимера определяется расчетным путем по величине энергии когезии атомных групп полимера. Ниже в таблице приведены величины параметров растворимости для разных полимеров и органических жидкостей.

Величины параметров растворимости ()

| Полимеры |  | Органические жидкости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | 15.2 | н-гексан | 14.6 |
| Полипропилен | 16.2 | н-октан | 15.1 |
| ПВХ | 19.1 | ацетон | 20.0 |
| Полиметилметкрилат | 18.6 | метилэтилкетон | 18.6 |
| Полиамиды | 27.8 | диоксан | 20.0 |
| Эпоксидные олигомеры | 19.8 | бензол | 18.2 |
| Полистирол | 18.2 | толуол | 18.2 |
|  |  | дихлорэтан | 19.6 |
|  |  | диметилформамид | 24.2 |
|  |  | диметилсульфоксид | 25.8 |

В дальнейшем было установлено, что полимер хорошо растворяется в органической жидкости при близких по величине параметрах растворимости только в том случае, если полимер и органическая жидкость имеют сходный характер. То есть при близких величинах параметров растворимости и сходстве строения органическую жидкость можно считать хорошим растворителем для полимера.

Так, например, полистирол  (=18.2) хорошо растворяется в бензоле и толуоле  (их  соответственно равны 18.2 и 18.2), но не растворяется в ацетоне (=20) и метилэтилкетоне (=18.6). Поливинилхлорид (=19.1) отлично растворяется в дихлорэтане (=19.6), но не растворяется в ацетоне. Полиамиды (=27.8) хорошо растворяются в диметилформамиде (=24.2), а полиметилметакрилат (=24.2) в кетонах – ацетоне и метилэтилкетоне). Эпоксидные олигомеры (=19.8) хорошо растворяются как в кетонах, так и в ароматических углеводородах, например в толуоле (=18.2)

Как  было установлено позднее, необходимость учета характера структуры полимера и органической жидкости (при сходстве их параметров растворимости) обусловлено тем, что при определении  не учитывалось специфическое взаимодействии полимера и органической жидкости.

Поэтому дальнейшим этапом развития теории параметров растворимости явилось создание трехмерного параметра растворимости, который учитывает различные виды взаимодействия полимера с органической жидкостью:δ2=δd2+δp+δh2, где

 – трехмерный параметр растворимости,

d – параметр, учитывающий дисперсионное взаимодействие,

р – параметр, учитывающий дипольное взаимодействие,

h – параметр, учитывающий водородные связи.

При использовании понятия «трехмерный параметр растворимости» диаграмма растворимости полимера может быть представлена следующим образом:

где fd=100δdΣδi, fp=100δpΣδi, fh=100δhΣδi.

Пусть точка 1 на диаграмме соответствует параметру растворимости полимера. Линия, окружающая эту точку, соответствует области растворимости полимера: органические жидкости, параметры растворимости которых находятся внутри этой области являются растворителями, причем чем ближе параметр растворимости органической жидкости к точке 1, тем лучше она растворяет полимер.

Эта же диаграмма может быть использована для выявления смесей различных органических жидкостей, способных растворять тот или иной полимер.

Установлено, что параметр растворимости смеси жидкостей является величиной аддитивной и может быть рассчитан по формуле:

δсмеси=δ1m1V1+δ2m2V2+...+δimiViΣδimiVi,

где 1,2…I – трехмерный параметр растворимости первого, второго, i-того компонента смеси,

m1, m2…mi – мольная доля первого, второго, i-того компонента смеси,

V1, V2…Vi – объемная доля первого, второго, i-того компонента смеси.

Если смеси располагается внутри области растворимости, то она растворяет полимер.

Следует отметить, что в состав таких смесей могут входить и жидкости, параметр растворимости которых находится вне области растворимости полимера.

Исследование полимеров

Анализ ВМС проводится с использованием химических и физико-химических методов. В анализ ВМС входит, прежде всего, определение следующих характеристик:

1. Оценка структуры полимера и, в первую очередь, структуры основной полимерной цепи.

2. Определение наличия тех или иных функциональных групп в полимере.

3. Оценка поведения полимера при нагревании (снятие термомеханических кривых).

4. Определение молекулярной массы полимера.

5. Определение молекулярно-массового распределения полимера.

Для исследования полимеров привлекаются самые различные методы, в том числе ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия, элементарный анализ, химические методы и др.

В данном курсе мы рассмотрим лишь методы определения молекулярной массы и молекулярно-массового распределения (ММР).

Определение среднечисловой молекулярной массы (Mn).

Для определения Mn могут использоваться следующие методы:

- Криоскопический,

- Эбулиоскопический,

- Осмометрический,

- Метод измерения тепловых эффектов конденсации (метод ИТЭК),

- Химический метод (метод определения концевых функциональных групп)

Первые четыре метода связаны с использованием растворов ВМС, поэтому необходимо учитывать особенности этих растворов для получения надежных результатов.

Основная особенность, на которую следует обратить особое внимание, - высокая склонность макромолекул к ассоциации, которая проявляется даже при низких концентрациях растворов.

Криоскопический и эбулиоскопический методы

Эти методы связаны с измерением t замерзания или кипения раствора и чистого растворителя, которая пропорциональна числу растворенных макромолекул.

Эти методы можно использовать с большой степенью надежности для полимеров с невысокой молекулярной массой, т.е. олигомеров, имеющих Mn до  5000. С увеличением молекулярной массы исследуемого вещества при той же массовой концентрации резко сокращается число макромолекул в растворе и, следовательно, это приводит к снижению величины t, что в свою очередь увеличивает погрешность при её измерении. В то же время увеличивать концентрацию нельзя, т.к. это приводит к ассоциации макромолекул, и полученные результаты будут ненадежными.

В отдельных видах приборов для криоскопических и эбуллиоскопических исследований используют датчики, способные даже небольшие величины t замерять с большой точностью (например, дифференциальные термопары). В этих случаях величина Mn для исследуемых полимеров может быть увеличена.

Расчет молекулярной массы (на примере криоскопического метода) проводится по формуле: Mn=K⋅g⋅100ϕ(t2−t1), где

К – криоскопическая постоянная растворителя,

g – масса полимера, взятого для исследования,

 - масса растворителя,

t1 – температура замерзания раствора

t2 – температура замерзания чистого растворителя.

## Осмометрический метод

Этот метод основан на неспособности растворов ВМС проникать через полупроницаемые мембраны. Основная сложность метода – затруднения, которые могут возникнуть при изготовлении полупроницаемых мембран, способных пропускать молекулы растворителя и задерживать макромолекулы с невысокой молекулярной массой (т.е. небольшие по размеру). Поэтому пользоваться таким методом рекомендуется для полимеров с Mn30000 и более.

Схема одной из конструкций осмометров в упрощенном виде представлена на рисунке.

1 – измерительная ячейка с раствором полимера (дно ячейки изготовлено из полупроницаемой мембраны)

2 – сосуд с чистым растворителем.

Как известно, парциальное давление над раствором ниже, чем над чистым растворителем. Поэтому растворитель проникает через полупроницаемую мембрану, при этом уровень жидкости в капилляре измерительной ячейки повышается. Растворитель проникает до тех пор, пока изменение уровня жидкости в капилляре измерительной ячейки (от уровня а до уровня b) не уравновесит величины давлений над сосудом и над измерительной ячейкой.

По полученным данным рассчитывают Mn, руководствуясь следующими соображениями.

По закону Вант-Гоффа зависимость между осмотическим давлением p, объемом V, абсолютной температурой Т и числом грамм-молей n вещества в разбавленном растворе выражается уравнением: pV=nRT, но V=gc, n=g/M, (где g – навеска, c – концентрация)

Сделав соответствующие подстановки в приведенное выше уравнение, получим pgc=gMRT или pc=RTM.

Для исключения возможных погрешностей, связанных с особыми свойствами раствором ВМС в расчетах обычно используют величину осмотического давления при c0, тогда расчетная формула приобретает вид:

pсс→0=RTM

Чтобы получить значение p/c при c0 обычно измеряют осмотическое давление при нескольких концентрациях раствора и экстраполируют полученные данные на концентрацию c0.

## Метод ИТЭК

Основным конструктивным элементом прибора, используемого в методе ИТЭК, является изолированная от внешней среды термокамера, в которую помещено 2 термодатчика. Камера заполняется насыщенными парами растворителя. Затем на один из термодатчиков с помощью шприца (из внешней среды) наносится фиксированное количество растворителя, а на второй аналогичным образом – фиксированное количество раствора полимера. Поскольку упругость паров растворителя над раствором ниже, чем над чистым растворителем, на поверхности второго термодатчика начинается конденсация растворителя. Между двумя термодатчиками возникает t, которая фиксируется.

Ввиду достаточно точной фиксации t в этом методе его возможно использовать для полимеров с Mn до 40 000.

Химический метод (метод определения концевых функциональных групп).

Если на концах макромолекул имеются группы, которые можно количественно определить химическим методом и известно количество таких концевых групп в макромолекуле, то на основании данных химического анализа можно вычислить среднечисловую молекулярную массу полимера (Mn).

Возможные пределы определения Mn по концевым группам лимитируются чувствительностью применяемого метода, но в любом случае наиболее точные результаты могут быть получены при исследовании полимеров с невысокой молекулярной массой, поскольку массовая доля концевых групп в таких полимерах выше и, следовательно, ошибка в их определении ниже.

Химическим методом могут достаточно легко определяться карбоксильные, аминные, эпоксидные группы, а также гидроксильные.

Наиболее часто метод используется для анализа полимеров линейного строения, т.к. для них легче установить структуру и количество определяемых функциональных групп в макромолекуле (одна или две).

Например, этот метод с успехом используется для определения Mn диановых эпоксидных олигомеров, сложных полиэфиров и некоторых других.

Рассмотрим определение Mn эпоксидного олигомера по данным о содержании в нем эпоксидных групп (). Молекулу олигомера схематично можно представить следующим образом:

Допустим, что химическим анализом установлено содержание в нем эпоксидных групп (в нашем примере 15.1% масс).

Mn может быть рассчитана следующим образом

| 15.1г | __________ | 100г олигомера |
| --- | --- | --- |
| (432)г | __________ | Mn |

(43 – масса одной эпоксидной группы).

Тогда Mn=43⋅2⋅10015.1=569.5≈570

В определенных случаях химический метод может использоваться и при анализе разветвленных полимеров, но следует помнить, что установление структуры и, в частности, количества концевых функциональных групп у таких полимеров удается установить не всегда.

Примером разветвленного полимера, поддающегося определению Mn химическим способом является, например, полимер этиленоксида, полученный в присутствии трехатомного спирта, выполняющего роль «головной» молекулы. Этот полимер можно представить следующим образом:

Расчет его Mn может быть выполнен следующим образом. Если содержание гидроксильных групп в таком полимере по данным анализа составляет 7.3%мас, то можно написать:

| 7.3г ОН групп | __________ | 100г полимера |
| --- | --- | --- |
| (317)г ОН групп | __________ | Mn |

Mn=3⋅17⋅1007.3=698.6≈700

Определение среднемассовой молекулярной массы.

Для определения среднемассовой молекулярной массы могут использоваться такие методы как

- Метод светорассеяния

- Диффузионный метод

- Метод ультрацентрифугирования

Следует, прежде всего, обратить внимание на то, что измеряемые в этом методе величины (например, интенсивность рассеяния света) зависит не только от числа растворенных макромолекул (как в рассмотренных выше методах определения среднечисловой молекулярной массы), но и от их размера. Поэтому измеряемые этими методами величины пропорциональны массовым, а не числовым долям полимергомологов и молекулярная масса, определяемая названными выше методами, является среднемассовой (Mw), а не среднечисловой (Mn).

Все названые методы для определения Mw являются очень трудоемкими и могут быть рассмотрены лишь при условии детального знания конструкции используемых приборов. Поэтому мы ограничимся лишь ознакомлением с принципами определения Mw, предлагаемыми в этих методах.

Метод светорассеяния.

Этот метод основан на явлении диффракционного рассеяния света. Было установлено, что в разбавленных растворах ВМС соблюдается зависимость Hcτc→0=1Mw, где

с – концентрация раствора,

 - мутность,

Н – константа, зависящая от длины волны света, показателя преломления раствора, растворителя и некоторых других величин.

Мутность раствора () определяется из отношения интенсивности рассеянного света к интенсивности первичного луча (в растворах полимеров эта величина составляет 10-3).

Мутность определяют с помощью фотоэлектрических нефелометров для разбавленных растворов нескольких концентраций и экстраполируют величины найденных значений с/ к c0. Именно эту величину используют для дальнейших расчетов.

### Диффузионный метод

Диффузия макромолекул в растворе тесно связана с их размером и формой. Расчет молекулярной массы проводится по формуле, которая выводится на основании теории Эйнштейна с учетом формы макромолекул: Mw=K'D3ff03V, где

K' – константа

D – коэффициент диффузии,

f – коэффициент трения диффундирующих частиц,

f0 – коэффициент трения для частиц шарообразной формы.

f/f0 – фактор дисимметрии, характеризующий форму частиц с коэффициентом диффузии D,

V – парциальный объем, приблизительно равной обратной величине плотности полимера.

При практическом определении D пользуются специальной термостатированной ячейкой, разделенной до опыта тонкой, выдвижной, хорошо пришлифованной перегородкой, по одну сторону которой находится раствор полимера, по другую – растворитель.

В точно определенный момент времени перегородку выдвигают. Растворитель и раствор полимера вступают в соприкосновение. В результате взаимной диффузии раствора и растворителя оптическая плотность по отдельным слоям меняется во времени. Картину изменения оптической плотности фиксируют. По этим данным рассчитывают D.

Кроме того, путем дополнительных измерений, например, вязкости и расчетным путем определяют величины k' и ff0. Метод довольно сложен.

Метод ультрацентрифугирования

При помещении растворов ВМС в поле действия центробежных сил в них происходит перераспределение макромолекул, которые до того независимо от их размера располагались хаотически равномерно за счет броуновского движения.

Большая масса макромолекул предопределяет их сильную подверженность действию центробежных сил. Происходит перераспределение макромолекул в растворе таким образом, что более крупные макромолекулы (т.е. молекулы с большей молекулярной массой) оказываются более удаленными от оси вращения, а более низкомолекулярные – ближе к этой оси. Растворы становятся послойно неоднородными и вследствие этого оптические характеристики отдельных слоев различаются.

Схема распределения макромолекул с различной молекулярной массой в поле действия центробежных сил

Молекулярная масса может быть определена как по скорости распределения макромолекул по отдельным слоям. Так и путем исследования распределения разных макромолекул после установления равновесия процессов, происходящих под действием центробежных сил, и диффузией.

Средневязкостная молекулярная масса и её определение

Помимо понятия среднечисловая и среднемассовая молекулярная масса полимеров существует и понятие средневязкостной молекулярной массы (Mη).

Определяется средневязкостная молекулярная масса вискозиметрическим методом. В строгом смысле слова молекулярную массу, определенную вискозиметрическим методом, нельзя отнести ни к среднечисловой, ни к среднемассовой. С последней она может совпадать только в отдельных частных случаях.

Вискозиметрический метод определения молекулярной массы в полимерной химии используется очень часто, т.к. он самый простой и самый быстрый. Кроме того, для его выполнения не требуется специального дорогостоящего оборудования. Основными приборами, необходимыми для проведения этого исследования является капиллярный вискозиметр Оствальда.

Штаудингером было выведено уравнение для растворов полимеров, согласно которому ηудc=KMη, где

К – константа, зависящая от природы полимера и растворителя, но не зависящая от молекулярной массы полимера,

с – концентрация раствора полимера,

уд – удельная вязкость раствора полимера, равная ηотн−1 (ηотн−1 – относительная вязкость раствора полимера)

d1 и d2 – плотность раствора полимера и растворителя соответственно

t1 и t2 – время истечения раствора полимера и растворителя из вискозиметра соответственно)

отн – определяется с помощью вискозиметра. В реальных условиях ηотнс зависит от концентрации следующим образом:

Поэтому при определении молекулярной массы используют величину ηотнс при c0, которую принято называть характеристической вязкостью [], т.е. η=ηудс при c0.

Однако уравнение Штаудингера было выведено в предположении, что молекулы полимера представляют собой жесткие палочки.

Как мы знаем в действительности макромолекулы гибкие, поэтому расчеты по уравнению Штаудингера не всегда давали хорошие результаты.

В настоящее время в основном применяется обобщенное уравнение Штаудингера, имеющее вид:

η=KMηα, где

 - коэффициент, учитывающий степень свернутости макромолекул в растворе

К – константа, характерная для каждого полимера гомологического ряда в заданном (т.е. конкретном) растворителе.

У жестких макромолекул, похожих на негибкие палочки α=1, для гибких макромолекул, приближающихся по форме к сферическим, =0.5.

В настоящее время еще невозможно определить молекулярную массу полимера на основе одних вискозиметрических данных, т.к. для расчетов по обобщенному уравнению Штаудингера необходимо знать кроме характеристической вязкости ([]) еще и величины К и . Эти величины обычно устанавливаются один раз для определенных полимергомологических рядов в конкретных растворителях путем параллельного измерения молекулярной массы вторым независимым способом (например, осмометрическим). При этом для анализа лучше брать монодисперсный полимер, у которого всегда Mw=Mn=Mη (имеются ввиду несколько таких полимеров с разной молекулярной массой).

При логарифмировании обобщенного уравнения Штаудингера получим: lgη=lgK=αlgMη. Эта зависимость может быть представлена графически следующим образом:

Тангенс угла наклона прямой будет равен , а отрезок, отсекаемый на оси координат lgK.

К настоящему времени накоплен очень большой справочный материал по величинам k и α для различных полимеров. При наличии информации об этих величинах определение Mη сводится лишь к экспериментальному определению характеристической вязкости [], а величины К и  берутся из соответствующих справочных таблиц.

Можно легко показать, что Mw=Mη в случае, если  в обобщенном уравнении Штаудингера равно 1.

Определение молекулярно-массового распределения полимеров

Основой методов определения молекулярно-массового распределения (ММР) полимеров является их фракционирование, т.е. определение фракционного состава. Возможность фракционирования полимеров, представляющих собой смесь полимергомологов с различной молекулярной массой, в подавляющем большинстве случаев основана на том, что в одинаковых условиях растворимость полимера уменьшается с увеличением его молекулярной массы, т.е. степени полимеризации (n).

Долгое время для фракционирования полимеров использовались такие методы как:

- Дробное осаждение

- Дробное растворение

- Дробный отбор различными растворителями

Позднее стали использоваться более современные методы:

- Турбидиметрическое титрование

- Осадительная хроматография

- Гель-проникающая хроматография

Рассмотрим эти методы.

Метод дробного осаждения состоит в том, что полимер растворяют в каком-либо органическом растворителе и затем путем добавления небольших порций осадителя (т.е. жидкости, не растворяющей исследуемый полимер, но хорошо смешивающейся с используемым растворителем) последовательно выделяют отдельные фракции полимера. При добавлении осадителя к раствору полимера в первую очередь выпадает (осаждается) фракция с наибольшей молекулярной массой, обладающая наименьшей растворимостью, затем последовательно осаждаются остальные фракции, с более низкой молекулярной массой. Дробное осаждение обычно проводят из разбавленных растворов. При добавлении осадителя содержимое колбы тщательно перемешивают. Отделившуюся (выпавшую) фракцию отделяют декантацией, после чего повторяют осаждение.

Зная массовую долю каждой фракции и её молекулярную массу (которая определяется независимым методом, например, вискозиметрическим) строят кривую ММР в интегральной и дифференциальной форме.

Метод дробного растворения. Сущность этого метода состоит в том, что к полимеру последовательно добавляют смеси растворителя и осадителя, причем в этих смесях доля растворителя постепенно возрастает. Уже после добавления первой смеси часть полимера (с наименьшей молекулярной массой) растворяется. Полученный раствор сливают. К оставшейся нерастворенной части полимера вновь добавляют смесь, но другого состава (с большей долей растворителя). При этом еще некоторое количество полимера (с несколько большей молекулярной массой) переходит в раствор. Смеси добавляют до полного растворения полимера. Из полученных растворов полимеров (например, путем отгонки растворителя) выделяют фракции, которые подвергают анализу и по полученным данным строят кривые ММР.

Метод дробного отбора основан на том, что полимер одновременно обрабатывают двумя-тремя несмешивающимися жидкостями, каждая из которых является растворителем для этого полимера. Фракции, в зависимости от величины их средней молекулярной массы распределяются между этими растворителями. Растворы отделяют друг от друга и подвергают анализу.

Турбидиметрической титрование. Турбидиметрический метод заключается в титровании раствора полимера осадителем в специальном приборе, называемом турбидиметром, и регистрировании мутности системы. Раствор и осадитель должны находиться при одинаковой температуре. Увеличение мутности по мере прибавления осадителя может быть описано турбидиметрической кривой:

Такие кривые удобны для качественной оценки ММР. Крутой подъем кривой характерен для полимера с узким ММР, пологие кривые свидетельствуют о широком ММР.

Количественная оценка ММР этим способом достаточно сложна и не гарантирует надежных результатов.

Осадительная хроматография

Метод осадительной хроматографии заключается в разделении полимера на фракции путем последовательных равновесных растворений и осаждений, осуществляемых в колонке, заполненной инертной насадкой, в качестве которой могут использоваться стеклянные шарики.

Образец полимера, помещенный в верхнюю часть колонки обрабатывают смесью растворителя с осадителем с постоянно возрастающей долей растворителя. При этом из полимера экстрагируются фракции с постепенно увеличивающейся молекулярной массой. Для улучшения разделения по высоте колонки задают градиент температуры (температура понижается от верхней части колонки к нижней). Поскольку с понижением температуры растворимость полимера снижается, то фракция полимера, экстрагированная из него при определенной температуре, за счет градиента температуры подвергается дальнейшему разделению. Её более высокомолекулярная часть осаждается на высоте колонки «а», а более низкомолекулярная часть – в нижней части колонки «b». При последующем увеличении содержания растворителя в смеси, подаваемой в колонку, осажденные на уровнях «а» и «b» фракции вновь растворяются, переносятся ниже, до тех пор пока в виде раствора очень узких фракций весь полимер не выйдет из колонки.

Выходящий из колонки раствор обычно собирают по частям с помощью автоматического коллектора фракций, после чего анализируют.

1 – коллектор фракций, вращающийся по оси А-А, с пробирками для сбора выходящего из колонки раствора полимера.

2 – колонка

Гель-проникающая хроматография. Основной принцип гелевой хроматографии (в отличие от всех рассмотренных выше методов, основанных на различной растворимости полимергомологов) состоит в использовании различной способности полимерных молекул неодинаковых размеров проникать внутрь набухших гелевых зерен, образованных из трехмерного полимера, применяемых в качестве сорбента для заполнения хроматографических колонок.

Гелевые зерна часто получают сополимеризацией стирола

с дивинилбензолом.

Гелевые зерна имеют поры молекулярного размера, причем диаметр пор уменьшается от периферии к центру зерен.

Полимер вводится в колонку в виде раствора, при этом в поры сорбента проникают макромолекулы полимера. Поскольку размер пор уменьшается от периферии к центру гелевых зерен, то наиболее крупные макромолекулы располагаются ближе к периферии зерен, а молекулы с более низкой молекулярной массой – ближе к их центру.

При подаче в колонку чистого растворителя происходит вымывание макромолекул из гелевых зерен, при этом вначале вымываются макромолекулы с большей молекулярной массой, расположенные ближе к периферии, а затем – более низкомолекулярные. Вытекающий из колонки раствор полимера проходит через специальный детектор. Это может быть прибор, фиксирующий	 показатель преломления, УФ-детектор и т.п. Предварительно проводится калибровка с использованием полимера известной молекулярной массы и близкого по строению к анализируемому образцу. По полученным данным строят кривые ММР. Однако использование калибровки всегда сопряжено с вероятной ошибкой.

Поэтому предпочтительнее – препаративная гель-проникающая хроматография, когда выходящий из колонки раствор полимера собирается частями в коллектор фракций, и анализ фракций проводится с использованием надежных методов определения молекулярной массы.